## Slide 1: MIKROELEKTRONIKA, VIEEAB00
Technológia: alaplépések, a tanszéki processz
Notes: Tipikus kérdés szokott lenni az első órán, hogy MI valójában mi a különbség digitális és analóg áramkör, áramköri működés között. Ezt itt szoktuk megbeszélni egy túlvezérelt erősítő példáján keresztül (egyszerű FS).

## Slide 2: Technológia
Szilícium egykristály előállítása
Alapvető technológiai lépések
Modern fotolitográfia

## Slide 3: Poliszilícium előállítása
Földkéreg 20%-a kvarchomok (SiO2) vagy szilikát
Kvarchomokból ívkemencében 2…3% szennyezőt tartalmazó Si állítható elő:
  SiO2 + 2C  Si + 2CO (1500…2000°C)
Sósavgázzal reagáltatva, 32°C forráspontú trikór-szilán
  Si + 3HCl  SiHCL3 + H2 (300°C)
  Szennyező koncentráció 1013 db/cm3 érték alá csökkenthető
Polikristályos Si (rúd) előállítása
  SiHCL3 + H2  Si + 3HCl (1000°C)

## Slide 4: Egykristály szilícium készítése
Czochralsky (CZ) vagy FloatingZone (FZ) eljárás

## Slide 5: Szilícium tulajdonságai
periódusrendszer 14-es rendszámú eleme
Olvadáspontja 1415°C
Gyémántrács (két középpontosan köbös szerkezet ¼ rácsállandóval eltolva)
Jó hővezető
Kiváló mechanikai tulajdonság:
  Nagy keménység
  Nagy szakítószilárdság
  DE ridegség
Notes: Alumínium: 238 W/mK
Réz: 402 W/mK
SiO2: 0,75 W/mK
FR4: 0.8 W/mK
Levegő: 0.026W/mK

## Slide 6: Szilícium tulajdonságai
Különböző orientáció (kristályrács különböző kristálytani irányból tekintve) különböző felhasználás
CMOS áramkörök <100> orientációjú szelet

## Slide 7: Szilícium tulajdonságai
Különböző orientáció (kristályrács különböző kristálytani irányból tekintve) különböző felhasználás
Bipoláris áramkörök <111> orientációjú szelet

## Slide 8: Szelet orientációk

## Slide 9: Monolitikus IC-k
Mono lit = egy kő
Mélységi struktúra
Felületi struktúra (mintázat, pattern)
MFS – min. csíkszélesség a legfontosabb jellemző:
15 m  22/14nm vagy még kisebb...
Notes: Half pitch – műsz szótár „pitch – fogosztás”

## Slide 10: Alapvető gyártási lépések
Rétegleválasztás vagy növesztés: új anyagréteg jön létre a félvezető (szilícium) szelet teljes felületén
Strukturálás (patterning): a kialakított anyagrétegben mintázatot alakítunk ki
  fotoreziszt felvitele
  mintázat ráfényképezése a rezisztre, a reziszt előhívása
  mintázat átvitele a rezisztről valamilyen marási művelettel (etching)
  reziszt eltávolítása
Külső adalékok mélységi bevitele: ionimplantáció (korábban diffúzió)

## Slide 11: Mélységi struktúra kialakítása
Rétegleválasztás / rétegnövesztés:
  epitaxiális réteg növesztése (a meglévő Si egykristállyal egyező szerkezetű, esetleg másképp adalékolt réteg)
    LPE: liquid phase epitaxy
    VPE: vapor phase epitaxy
      CVD: chemical vapor deposition – kémiai gőzfázisú leválasztás folyamatos vivőgáz (H2) áramlás közben, stb.
      MBE – molecular-beam epitaxy: atomi rétegek leválasztásának a lehetősége 10-8 Pa vákuumban (kvantumos hatások vizsgálatának, kvantumos elven működő eszközök készítésének lehetősége)
  oxidáció (SiO2 leválasztás vagy növesztés)
  vákuumpárologtatás (evaporation) – pl. Al fémezés
  katódporlasztás (sputtering)

## Slide 12: Epitaxiális rétegnövesztés
A klasszikus epitaxia: egykristályos réteg hozzánövesztése a hordozóhoz
  Gőz fázisból (VPE - vapor phase epitaxy)
  Lehet folyadék fázisból is (LPE – Liquid Phase Epitaxy)
  A növesztett réteg kristályszerkezet u.a. mint szubsztráté
Si szeletek
~1200 oC

## Slide 13: Epitaxiális rétegnövesztés
A SiCl4/H2 arányától függően
  egykristály növesztése
  polikristályos Si növesztése: poliszilícium
    lehet még amorf szilíciumot is létrehozni
  maratás
Adalékolni is lehet!

## Slide 14: Epitaxiális rétegnövesztés
Molekulasugaras epitaxia:
  Sokrétegű, változó összetételű, vegyület-félvezető szerkezetek
  ún. kvantum eszközök készülnek ilyennel
  kb. 100 nm/óra növesztési sebesség
Notes: MBE: ún. Knudsen vagy effúziós cellákban anyag. Melegítve a cella ÚGY hogy párolgó anyag mennyisége és a hőmozgásból adódó sebesség elég nagy legyen, a molekulasugarat a target felé irányított alak (kvarc vagy Bórnitrid anyag)

## Slide 15: Epitaxiális rétegnövesztés
Molekulasugaras epitaxia:
  Sokrétegű, változó összetételű, vegyület-félvezető szerkezetek
  RHEED (Reflection high-energy electron diffraction) -elektrondiffrakcióval növekvő réteg figyelve
Notes: A szilárd testek atomrétegeiről szóródó elektronokból kialakított interferenciakép. A diffrakciós kép intenzitáseloszlásából következtetni lehet az anyag szerkezetére. Különösen a felületi rétegek vizsgálatában hasznos, hiszen az elektron (lévén töltött részecske) nem hatol be mélyen az anyagba.

## Slide 16: Oxidnövesztés
Termikus oxidálás (900-1200 oC)
  száraz oxidáció
  nedves oxidáció
Oxidnövesztés során 44% a szilíciumba!
Kémiai gőzfázisú leválasztás (CVD)

## Slide 17: Vákuumpárologtatás
Szabad úthossz > edény mérte
Fémezés: ~0.1-0.5 µm
Ma: elektronsugaras forrás
Notes: NINCS KÉMIAI EFFEKTUS a légritkított térben
Magasabb hőmérsékletű forrástérben a félvezető/fém szublimál és a alacsonyabb hőmérsékletű hordozón kondenzálódik
10-8…10-10 Pa

## Slide 18: Katódporlasztás
Kis nyomáson gázkisülés (pl. Ar atmoszférában) hordozza a leválasztandó anyagot
Nagyfrekvenciás meghajtással szigeteleő anyagok is porlaszthatók
Notes: vékonyrétegek előállítására
ritkított térben, két elektróda között létrehozott önfenntartó villamos kisülés, plazma létrehozása, ahol az elektronok felgyorsulnak és ütköznek a többnyire nemesgáz atomokkal, amelyekről további elektronokat szakítanak le.
Az így keletkezett pozitív ionok az erőtér gyorsításának hatására a katódba csapódnak és amennyiben energiájuk nagyobb a kötési energiánál, atomokat löknek ki onnan. Az így kilökött atomok a katód alatt elhelyezkedő anódon lévő hordozóra csapódnak

## Slide 19: Mélységi struktúra kialakítása
Adalék atomok bevitele a Si-egykristályba a Si tulajdonságainak módosítása végett
3D gyémántrács
Egyszerű 2D nézet
V. oszlopbeli adalék (5 v.é):
extra elektron DONOR
n-típusú Si
III. oszlopbeli adalék (3 v.é.):
elektron hiány ACCEPTOR
p-típusú Si

## Slide 20: Az adalékolás szelektivitása?
A SiO2 kitűnően maszkolja az adalék atomokat (ellenálló, összefüggő réteg – GaAs-nél ilyen nincs)
Ahol ablakot nyitottunk, ott behatolnak az adalékok
Diffúzió
mély profil
ionimplantáció
sekély profil
A SiO2 mintázat maszkolja

## Slide 21: Mélységi struktúra kialakítása
Adalékok bevitele diffúzióval
  Az adalék atomok diffundálnak a magas hőmérsékletű Si-ban
  Diffúziós anyagáram a koncentrációkülönbség hatására jön létre.
  Nagyobb koncentrációjú helyről alacsonyabb felé!
  Mozgató az atomok energiájának statisztikus eloszlása:
    szubsztitúciós vándorlás: helycsere a Si atomokkal
    interstíciális vándorlás / hibahelyeken vándorlás

## Slide 22: Mélységi struktúra kialakítása
Adalékok bevitele diffúzióval
  Milyen mélységi eloszlás alakul ki? Fick törvények:
Notes: J - egységnyi keresztmetszeten egységnyi idő alatt áthaladó atomok száma
D – diffúziós állandó
N – adalék atomok koncentrációja
t – diffúziós idő
x- a felülettől mért távolság

## Slide 23: Diffúzió – Állandó felületi konc.
Állandó felületi koncentráció esetén
Forrás szilárd, gáz halmazállapotú (pl.: Bór tárcsa)
Gázzal lehet a legjobban biztosítani

## Slide 24: Diffúzió – Állandó anyagmennyiség
Állandó anyagmennyiség esetén (görbe alatti T)
N0 kiindulási adalékkoncentráció

## Slide 25: Diffúzió
Egy fontos megoldás:
Gyakorlati végrehajtás 2 lépésben
  Elődiffúzió (áll. felületi konc. ) (pl. 1100oC, 3 óra)
  behajtás / drive-in (pl. 1240oC, 1 óra)
Ma: ionimplantáció után végső profil kialakítása
Notes: M0 egységnyi felületen felhalmozott adalék atomok száma

## Slide 26: Diffúzió
A diffúziós kályha (furnace)
A SiO2 mintázat maszkolja
kvarc csónak

## Slide 27: Ipari méretű diffúziós kályha

## Slide 28: Ionimplantációció
Folyamata:
  Bejuttatni kívánt adalékatomokat először ionforrásban ionizáljuk
  Elektromos téren áthaladva felgyorsított ionok
  Szelet felülete bombázva, ionok bejutása a szeletbe belsejébe
Tömegspektrométerrel egy ionsugárból kiválasztott ionokat lövünk a Si szeletre mint target-re

## Slide 29: Ionimplantációció
Az adalékok kezdeti eloszlása az ionsugár energiájától és dózisától függ
Az energia változtatásával a mélységi profil állítható
Diffúzióval megvalósíthatatlan adalékolás
  az adalékkoncentráció a felülettől befelé növekszik
  állandó koncentrációjú eloszlás
Az implantációt hőkezelés követi
  a szilícium egykristály szerkezetének helyreállítása
  az adalékok behajtása: végső adalékeloszlás (adalék profil) kialakítása
~100 kV nagyságrendű feszültség

## Slide 30: Ionimplantációció
A SiO2 mintázat maszkolja
Átlagos behatolási mélység, körülötte véletlen eloszlás  Gauss profil
Notes: Oxid belövés!

## Slide 31: Ionimplantációció
A SiO2 mintázat maszkolja
Alacsony hőmérsékletű lépés.
Előny: korábbi adalékprofilokat nem nagyon rontjuk el

## Slide 32: A felületi struktúra kialakítása
Fotolitográfiával – ez minden mintázatkialakítás (patterning) első lépése
Az oxidlépcsők problémája: step coverage
Illesztési (alignment) problémák (szelet-maszk, maszk-maszk) – X, Y,
Diffrakció kérdése
Állóhullám effektus
Ablaknyitás az oxidon fotolitográfiával
Notes: Diffrakció - Fényhullám terjedésekor minden akadályon való áthaladáskor elhajlik az egyenes vonaltól! Az akadály minél közelebb a hullámhosszhoz, annál nagyobb az elhajlás mértéke (rés, él, maszk)
Pl.: Hg lámpa h vonala 405nm, 800nm résen, ca. 60° diffrakciós kúp mentén halad tovább.
Állóhullámeffektus – beeseő fény, szelet felületéről visszavert fény interfenciája. Előhívott fotoreziszt fal hullámossága jellemzi…

## Slide 33: Mintázat kialakítása
Az eredeti mintázat egy fotomaszkon van
  üveg hordozón króm mintázat
Nagy pontossági igény:
  14nm / 30cm!
  Szükséges pontossági arány: 10-7:1
Látható fény:
  =0.3-0.6 µm
  deep UV-re van szükség!
  Jelenleg 193nm

## Slide 34: Strukturálás: fotolitográfia
SiO2 lesz az adalékolás maszkoló rétege
fotoreziszt felvtele
mintázat fényképezése a rezisztre
előhívás (oldás, hőkezelés)
mintázat átvitele a rezisztről az oxidre nedves marással
patterning / mintázat kialakítása

## Slide 35: Strukturálás: fotolitográfia
Legfontosabb lépések:
  Szelet hőkezelése (megkötött víz eltávolítása)
  Adhéziónövelés (kémiai eljárás)
  Fotoreziszt felvitele
  Szárítás (oldószerek eltávolítása a lakkból)
  Maszkillesztés és expozíció
  Előhívás
  Lakkbeégetés (fotorezisztréteg keményítése, további adhézió növelés)

## Slide 36: Fotoreziszt
fotolakk vagy fotoreziszt
1..2um vastagság (10um ha nagyon ellenálló kell)
filmképző polimer + fotoaktív komponens + oldószer
Oldószer határozza meg az elegy viszkozitását
  Felvitelnél (spinning) fontos
Attól függően expozíció során a fotoaktív komponens a fényabszorpció hatására a filmképző polimert könnyebben vagy nehezebben oldhatóvá teszi – pozitív vagy negatív lakk

## Slide 37: Strukturálás: fotolitográfia

## Slide 38: Fotoreziszt
Jellemzői:
  spektrális érzékenység,
  viszkozitás,
  fényérzékenység (elnyelt fotonok és az átalakult molekulák számának viszonya)
  kontraszt (oldási sebesség különbség a megvilágított és a kitakart részek között),
  felbontóképesség,

## Slide 39: Maszkillesztési módszerek
Notes: Kontakt – félvezető tetejére szorítva maszk vákuummal, 2…4um távolság, 1:1 leképzés, diffrakció, állóhullám korlátozza kb. 1um felbontásig
Proximity/közelségi – 5…30um távolság, állóhullám nincs!, diffrakció súlyosabb! Felbontás romlik, kb. 3um-ig (Hg i – 405nm)
Projection/vetítős – léptetésenkénti leképzés, NEM ÁRNYÉKKÉPZÉS, HANEM VETÍTÉS, maszk mérete NAGYobb lehet mint a szelet!, leképzés N:1 akár 200 nm-ig, lézerinteferométeres pozícionálású ipari mozgatható asztal! LENCSE alkalmazása – lencse hibák!

## Slide 40: Az ablaknyitás lépései
Fémezés mintázatához
  teli-fémezés
  fotoreziszt
  fényképezés, előhívás
  fölösleges fém kimaratása
  reziszt eltávolítása

## Slide 41: Fotolitográfia
Fotolitográfia felbontása (Abbe-törvény)
    NA – numerikus apertúra, - hullámhossz, k1 - gyártástechnológiát jellemző szám (~0.4)
    n - a tárgy és a lencse közötti közeg törésmutatója
    – nyílásszög fele
    Df – mélységélesség,
    k2 gyártástechnológiát jellemző szám
  Csökkenő hullámhossz, növekvő numerikus apertúra
  Fókuszmélység korlátozza a fotoreziszt vastagságát
ArF excimer lézer 193nm
higanygőzlámpa i-vonala 365nm
Notes: NA - optikai lencserendszerek fénygyűjtő képességének egység nélküli mérőszáma, n (törésmutató) ∙sin(α)
- a tárgyról az objektív frontlencséjébe még éppen bejutó fénysugár valamint az optikai tengely által bezárt szög. Objektív által befogadott fénysugarak maximális félkúpszöge
Az excimerlézerben a felső energiaszint egy gerjesztett molekula szintje, a sugárzás révén a molekula az alsó energiaszintre kerül és szétesik, tehát nincs molekula az alsó szinten. A gerjesztést leggyakrabban elektronnyalábbal vagy elektromos kisüléssel valósítják meg, a keletkező lézerfény a látható vagy az ultraibolya tartományba esik.
NA - optikai lencserendszerek fénygyűjtő képességének egység nélküli mérőszáma
𝛼 - a tárgyról az objektív frontlencséjébe még éppen bejutó fénysugár valamint az optikai tengely által bezárt szög. Objektív által befogadott fénysugarak maximális félkúpszöge
Az excimerlézerben a felső energiaszint egy gerjesztett molekula szintje, a sugárzás révén a molekula az alsó energiaszintre kerül és szétesik, tehát nincs molekula az alsó szinten. A gerjesztést leggyakrabban elektronnyalábbal vagy elektromos kisüléssel valósítják meg, a keletkező lézerfény a látható vagy az ultraibolya tartományba esik.

## Slide 42: Modern fotolitográfia
Hogy érhető el 193nm alatti felbontás?
Immerziós litográfia
  folyadék, legtöbbször többszörösen tisztított, desztillált víz (NA növekszik)
Többszörös leképzés (multiple patterning)
  Egymás után többször történő levilágítással
Fázisérzékeny fotoreziszt alkalmazása
  Interferenciakép kialakul a fotorezisztben (65nm – kihasználjuk az állóhullám képződést)
Holografikus fotolitográfia
  Többszörös fényforrás (fázistolásban), interferenciakép alakul ki a fotorezisztben
  MFS=14nm 2016-ban

## Slide 43: Modern fotolitográfia
Hogy érhető el 193nm alatti felbontás?
Elektronsugaras litográfia (Electron-Beam Direct-Write Lithography) 10nm alatti felbontás, DE egész wafer nem egyszerre!
  MFS=14nm 2016-ban
Nanoimprint litográfia – kontakt litográfia, nyomósablon lágy polimerbe (mint „fotoreziszt”) nyomva, szárítva

## Slide 44: Modern fotolitográfia
ASML TWINSCAN NXE:3300B

## Slide 45: Modern fotolitográfia kihívásai
Megoldandó problémák EUV (13nm) alkalmazására:
  Eximer lézer által gerjesztett ón plazma! (nincs excimer lézerforrás ezen a hullámhosszon).
  A jelenlegi lencserendszerek abszorbeálják ezt a hullámhosszúságú fényt (hasonlóan a FIR érzékelők esetén az üveghez).
  A levilágított felületnek szinte tökéletesen síknak kell lennie (30cm szeleten maximum 2nm! felületi érdesség)!
  Levegő elnyeli a 13.5nm hullámhosszúságú fényt, vákuumban kell csinálni!
  A maszkoknak is áteresztőnek kell lennie!
Notes: DUV – Deep UV, EUV – Extreme UV

## Slide 46: Egy egyszerű pMOS technológia
Technológiai lépések az EET Félvezető Laboratóriumában (tiszta szobájában)

## Slide 47
P-csatornás monolit IC készítése
Szelettisztítás

## Slide 48
Vastagoxid-növesztés (ún. field oxide)
P-csatornás monolit IC készítése

## Slide 49
Fotolitográfia: reziszt cseppentés, felpörgetés
P-csatornás monolit IC készítése

## Slide 50
Fotolitográfia: maszkillesztés
P-csatornás monolit IC készítése

## Slide 51
Fotolitográfia: megvilágítás
P-csatornás monolit IC készítése

## Slide 52
Fotolitográfia: előhívás
P-csatornás monolit IC készítése

## Slide 53
P-csatornás monolit IC készítése
Mintázat átmásolása: az oxid kimarásával

## Slide 54
P-csatornás monolit IC készítése
Fotolitográfia: oxidmarás, lakkeltávolítás

## Slide 55
Bórdiffúzió szilárd fázisból, elődiffúzió
P-csatornás monolit IC készítése

## Slide 56
Bórüveg eltávolítása
P-csatornás monolit IC készítése

## Slide 57
P-csatornás monolit IC készítése
Bórdiffúzió második lépése: behajtás (oxigénben)

## Slide 58
P-csatornás monolit IC készítése
Fotolitográfia: ablaknyitás a gate-oxid számára
Fotolitográfia: lakk eltávolítása
Vékonyoxid-növesztés a gate számára
Fotolitográfia: ablaknyitás a fémezés számára
Fotolitográfia: lakk eltávolítása
Alumínium vákuumgőzölése fémezés céljára

## Slide 59
P-csatornás monolit IC készítése
Fotolitográfia: fém vezetékhálózat kialakítása
Fotolitográfia: lakk eltávolítása
Kész struktúra

## Slide 60
P-csatornás monolit IC készítése
Darabolás, eutektikus kötés, termokompresszió

## Slide 61
P-csatornás monolit IC készítése
Akit érdekel, érdeklődhet Plesz Balázsnál
Lehetőségek:
  Monolit IC készítése
  Napelem készítés
választható tárgyak,
valamint:
  TDK (érdeklődni: Bognár Györgynél)
  Önálló labor (érdeklődni: Bognár Györgynél)
  Szakdolgozat (érdeklődni: Végh Gerzsonnál)
napelem készítése