## Slide 1: MIKROELEKTRONIKA, VIEEAB00
A pn átmenet működése: Statikus viszonyok

## Slide 2: A félvezető dióda
Amit eddig tanultunk róla…
Hogyan készül?
Hogyan működik?

## Slide 3: Diódák – amit eddig tanultunk
…dióda egy félvezetőgyártó adatlapján:
Félvezető anyaga
Gyártástechnológia
Tokozás jellemzők
Jelölések
Alkalmazás célja
Notes: Dióda kapacitásként alkalmazása (VCO)
DE egyes félvezetőrészek elszigetelése egymástól!!!

## Slide 4: A dióda fontosabb tulajdonságai
Egyenirányít!
Záró tartomány
(reverse)
I ~ 10-12 A/mm2
(Si, T=300 K)
Nyitó tartomány
(forward)
I ~ exp(U/UT)
A karakterisztika fogalma
I = f(U)
stacionárius
VF0.7 V

## Slide 5: A dióda fontosabb tulajdonságai
Szimbólum, mérőirány
U
I
A
K
p
n
anód
katód
UF vagy VF nyitó feszültség (forward voltage)
IF nyitó áram (forward current)

## Slide 6: A dióda fontosabb tulajdonságai
Dinamikus tulajdonságok:
kapacitás, véges működési sebesség
Másodlagos jelenségek
például: "letörés"

## Slide 7: A dióda kivitele
PLANÁRIS technológia
Kiindulás: Si p (alap)adalékolású egykristály szelet
Oxidálás, ablaknyitás, n diffúzió, tele-fémezés, mintázás, darabolás, felrögzítés, tokozás
"pn junction"
Notes: 3D MOS FET struktúra – Planáris technológia? ÁTMENET – Donor atomok koncentrációja kiegyenlíti akceptor atomok koncentrációját.

## Slide 8: A dióda kivitele – adalékprofil
Adalékprofil: adaléksűrűség a mélység függvényében
metallurgiai átmenet
Notes: Logaritmikus ábrázolás, mert gyakran több nagyságrendi adalék koncentráció különbséget vizsgálunk!

## Slide 9: A dióda kivitele – adalékprofil
Adalékprofil: adaléksűrűség a mélység függvényében
Adalékprofil az előállítás tehnológiájától és a dióda későbbi céloktól, alk. területétől függ!
Diffúzió (exponenciális eloszlás)
epitaxiális réteg növesztés (hirtelen/abrupt átmenet, 0.1um távolság alatt megy át p adalékolás n-be, homogén adalékolás)
ion-implantáció (hirtelen átmenet, homogén adalékolás lehetősége)
Notes: Logaritmikus ábrázolás, mert gyakran több nagyságrendi adalék koncentráció különbséget vizsgálunk!
Adott áram/feszültség, adott kapactiás érték, stb.

## Slide 10: Vizsgálati módszerünk
Egydimenziós vizsgálat, “kihasított hasáb”
Homogén adalékolás (állandó adalékkoncentrációk)
Hirtelen/abrupt átmenet
Egyik oldal erősebben adalékolt (legyen ez az n oldal)
Nd >> Na
Pozitív áramirány
Elektronáram iránya
Notes: Letörésnél figyelembe kell venni a görbületet, mert itt nagyobb az E térerősség, görbület kicsi % a teljes átmenet felületéhez képest

## Slide 11: Meg fogjuk vizsgálni:
Hogy injektálódnak a töltéshordozók, pl. az elektronok a p oldalon
  Diffúziós egyenlet megoldása
Hogy alakul a sávszerkezet a átmenet mentén?
  Wc, Wv, WF
  Mi lesz ennek a következménye?
    Elektrosztatikus viszonyok
Mindezekből hogy jön ki az ideális diódakarakterisztika?

## Slide 12: Két külön darab:
Fermi szintek az intrinsic szinthez képest az adalékolásnak megfelelően eltolódnak:

## Slide 13: PN átmenet
A P és az N oldal között potenciál lépcső alakul ki. Ez pont akkora lesz, hogy kiegyenlítődjön a Fermi-szint
Mindkét oldal többségi hordozói áramolnak a túloldal felé, amíg a Fermi-szint ki nem egyenlítődik.

## Slide 14: PN átmenet működése
Nagy töltéshordozó különbség áll fenn a két oldalon
n oldalon e-, p oldalon lyukak többségben
A sűrűség gradiens (grad n) diffúziós áramot okoz
p oldalról lyukak, n oldalról e- áramlanak (ua. irány!)
Ezzel ellentétes hatás kell, hogy egyensúlyi állapot!
Sodródási áramhoz azonban kell!
Ki kell alakulnia egy potenciál lépcsőnek (kontakt potenciál, érintkezési potenciál különbség)
Notes: De! A dióda működésében a diffúziós áramoknak van jelentős szerepük, ezért „hibásan” diffúziós potenciálnak nevezzük!
Diff.áram az átmenetnél akár 10^5 A/cm2

## Slide 15: Elektrosztatikus viszonyok
Kiürített rétegek (tértöltés rétegek): töltés kettősréteg Ezen a területen a szabad töltéshordozók koncentrációja lecsökken
+
+
+
+
+
+
-
-
-
-
-
-
Notes: Töltéshordozók diffúziós árammal átjutnak a másik oldalra! Depletion region

## Slide 16: Érintkezési és diffúziós potenciál
A huroktörvény értelmében:
Ufn fém – n-Si kontakt potenciál
UD diffúziós potenciál a p és n oldal között
Upf p-Si – fém kontakt potenciál
Notes: PN átmenet között van Ud, DE AKKOR PN ÁTMENET csatlakozó fémkontaktusai között hogy mérünk U=0V-t?
Külső feszültség csökkenti, növeli Ud-t!

## Slide 17: Kontakt potenciál fém - fém
Hőmérsékletfüggő Peltier, Seebeck eff.
Érintkezés előtt különböző kilépési munkájú fémek Einstein formula:
Fermi nívók különböznek
Összeérintés után e- áram
Kisebb fémben e- hiány, látszólagos pozitív többlet, Ef lesüllyed
Másik fém potenciálja negatívabbá válik, Ef megemelkedik
Notes: Kilépési munka: azaz energiamennyiség, ami egy e- a fém felszínéről kiszakításához kell

## Slide 18: Kontakt potenciál fém - félvezető
n típusú félvezető esetén e- áram a fémbe
Fémben: e- többlet, látszólagos negatív potenciál
Félvezetőben: e- hiány, sávelhajlás!
Potenciálgát:
elektronaffinitás
Notes: elektronaffinitás - Az energiaváltozás, ami akkor történik, amikor egy atom vagy molekula elektront vesz fel, és negatív ionná válik [Kémiai kislexikon]
𝛸 elektronaffinitás - Az energiaváltozás, ami akkor történik, amikor egy atom vagy molekula elektront vesz fel, és negatív ionná válik [Kémiai kislexikon]

## Slide 19: Kontakt potenciál fém - félvezető
p típusú félvezető esetén e- áram a félvezetőbe
Fémben: e- hiány, látszólagos pozitív potenciál
Félvezetőben: e- többlet, sávelhajlás!
Potenciálgát:
Befolyásolja értékét:
  Határfelületi állapotok Energianívók a tiltott sávban
  Határfelületi réteg vastagsága
Notes: elektronaffinitás - Az energiaváltozás, ami akkor történik, amikor egy atom vagy molekula elektront vesz fel, és negatív ionná válik [Kémiai kislexikon]
𝛸 elektronaffinitás - Az energiaváltozás, ami akkor történik, amikor egy atom vagy molekula elektront vesz fel, és negatív ionná válik [Kémiai kislexikon]

## Slide 20: A diffúziós potenciál számítása
nn, pn pp, np
Notes: Sávelhajlás – megengedett E szintek, sávok az energiatengely mentén elcsúsznak egymáshoz képest
Ugyanazon kvantumállapotban lévő e- energiája n oldalon kisebb!

## Slide 21: A diffúziós potenciál számítása
„beépített” potenciál
„built-in” voltage
tömeghatás tv.

## Slide 22: A diffúziós potenciál számítása
PÉLDA
Egy abrupt Si dióda adalék adatai:
Nd=1018/cm3, Na=1016/cm3.
Határozzuk meg a diffúziós potenciál értékét szobahőmérsékleten!
Nyilván UD < Ug, , általában 70-80 %-a.
Notes: n-MOS-FET tr. szubsztrát adalékolás (NA) hasonló egyszerű méréssel meghatározható (lásd. később)

## Slide 23: Számítások a kiürített rétegre
A gyengébben adalékolt oldalon szélesebb a kiürített réteg.
A két töltés egyenlő
Adalékionok töltéssűrűsége!

## Slide 24: Számítások a kiürített rétegre
Poisson egy.:
Notes: Abrupt, homogén átmenet feltételezve!

## Slide 25: Számítások a kiürített rétegre
E(x) alatti terület:
Notes: Abrupt, homogén átmenet feltételezve!

## Slide 26: Számítások a kiürített rétegre

## Slide 27: Számítások a kiürített rétegre
PÉLDA
Egy abrupt Si dióda adalék adatai:
Nd=1018/cm3, Na=1016/cm3.
Határozzuk meg a kiürített rétegek szélességét!
(r=11,8, U=0V)
És ha U= -100V ?