## Slide 1: Moderne Mess- und Simulationslösungen für LEDs unter Berücksichtigung des thermischen Managements
András Poppe
Technische Universität Budapest,
Lehrstuhl für Elektronische Bauelemente,
Ungarn
eet.bme.hu
Neue Industrienormen und thermische Simulationsverfahren

## Slide 2: Warum ist es wichtig sich mit thermischen Eigenschaften von Hochleistungs-LEDs zu befassen?
Sperrschicttemperatur TJ von LEDs beeinflusst alle Betriebseigenschaften
Lebensdeuer, Effizienz, Farbe/Farbtemperatur …
Betrieb in verschiedenen Bereichen
  electrisch – thermisch – optisch
  nicht einfach zu charakterisieren (Messungen, Simulationen)
Thermische Kennzahlen
Rth Wärmewiederstand
Zth thermische Impedanz

## Slide 3: Motivation
Abhängig von der LED-Art kann der Wirkungsgrad heute maximal 25 bis 40 Prozent betragen – 3..5 Mahl mehr als bei Glühlampen oder (kompakten) Leuchtstofflampen
LEDs: der entstehende Wärmeverlust ist durch Konduktion in die Umgebung dissipiert – im Gegensatz von konvtionellen Lampen die die Wärme durch IR Strahlung abgeben
Deswegen ist der Wärmewiderstand / die thermische Impedanz von LEDs eine wichtige Kennzahl
  Thermische Schnittstellen in dem Wärmeflusspfad: großer Einfluss am Rth
Power LED
Licht: ~25..40%
Wärmeverlust: ~75-60%,
am Anfang durch Konduktion
100 W Glühlampe
Licht: 5%
Wärmeverlust: 12%
IR Strahlung: 83%
-

## Slide 4: Warum sind thermische Fragen wichtig für LEDs?
Heizleistung
Vorwärts-spannung
Sperrschicht-temperatur
Vorwärts-strom
Licht-austrahlung
Lichtaustrahlung ist das eventuelle Entwicklungsziel
  Drei gekoppelte Bereiche
Thermische Eigenschaften sollen auch während photometrische Messungen betrachtet werden (sehe zB CIE TC2-63, TC2-64)
Cooler LEDs leben länger…
… und emittieren mehr Licht
  Bedeutung des Wärmefluss-pfades der Gehäuse (Junction-to-Case)
  Sicherstellen, daß LED-Bauelementen mit guter Kühlung versehen sind (Kühlkörper, TIMs)
Notes: Im Fall von LEDs sind ihr Zuverlässigkeit und Lebensdauer bezüglich Fehlermechanismen thermisch beigestanden– wo die Hauptfaktoren die Effekte des mechanischen Stresses und die Qualitätänderung von Thermisch-Interface-Materialen (TIMs) im Laufe der Zeit sind. Die optischen als auch ihre spektralen Eigenschaftänderungen folgen automatisch den Temperaturänderungen und Temperatureffekten. Darum steht es ohne Zweifel, dass zuverlässige thermische Dateien für Leistungs-LED basierende Lichtplanung obligatorisch sind. Diese Effekte und die genaue Orte dieser Effekten können doch weder allein mit reinen thermischen Messungen noch mit reinen optischen Messungen nicht ausreichend analysiert werden.
Um präzise und konsistente Dateien zu erhalten, müssen die thermischen und optische Eigenschaften in LED-Charakterisierung zusammen gemessen werden und in der Auswertung der thermischen Eigenschaften müssen die radiometrische Werte (Lichtfluss) aus der Gesamtleistung subtrahiert werden – wie es von den Standarizationkomiteen stark berücksichtigt ist.

## Slide 5: Thermische Eigenschaften beeinflussen alles...
Zuverlässigkeit ist mit der Sperrschicttemperatur verbunden
  Lebensdauer (Fehlermechanismen sind von der Temperatur exponentiell abhängig)
  mechanischer Stress
Optische Eigenschaften hängen auch stark von der Temperatur ab
  Spektrum
  Gesamtfluss: Strahlungsleistung bzw. Lichtsrom)
  Effizienz bzw. Lichtausbeute
Keine Frage, dass zuverlassige thermische Kennzahlen sind für Entwurf von Beleuchtungslösungen mit Hochleistungs-LEDs erforderlich

## Slide 6: Genaue thermische Kennzahlen sind erforderlich
Bei der Anwendung von LEDs Wärmeabgabe zur Umgebung begint mit Konduktion
Power LED
Licht: ~25..40%
Wärmeverluss: ~75-60%,
am Anfang durch Konduktion
-
Kompatibiltät mit älteren Lichtquellen behalten
  Anwendung von existirenden Leuchten
  Gute Wärmeableitung durch verschiedene thermische Schnittstellen durch Konduktion
Thermische Schnittstellen (TIMs): spielen eine wichtige Rolle
active layer to submount
klassische die attach (TIM1)
solder/glue to MCPCB
klassische TIM zu Kühlkörper (TIM2)
Thermische Transienten Messungen sind ideale Mittel um TIMs zu charakterisieren

## Slide 7: Thermische Charakterisierung von LED Bauteilen
Sind Temperaturwerte innerhalb der Spezifiaktionen?
Man beginnt immer mit der einfache Gleichung:
TJ = Rth J-refX  P + TX
TX aus Messungen (eigene Verantwortlichkeit)
      TA – Temperatur der Umgebung (ambient temperature): kann sich ändern
      Tcp – Temperature einer Kühlplatte (cold plate temperature): bleibt konstant
P aus Vorhersage der Leistung (eigene Verantwortlichkeit)
Rth J-X aus Datenblatt (Verantwortlichkeit von anderen)
Als TJ berechnet > Tspezifiziert  Wiederentwurf!
Bei Beleuchtungsentwurf: Ist der spezifizierte Lichtstrom bei Betriebstemperatur vorhanden?
wie von Anwender gesehen:
Bietet einen fairen Vergleich mit Daten von der Konkurrenz
In einer idealen Welt: eventuelle Unterstützung von Kunden/Anwender zu bieten (während des Entwurfs von Systemen)
wie von Hersteller gesehen:

## Slide 8: Neue thermische Messmethoden und Normen für Hochleistungs-halbleiterbauelemente inklusive LEDs
Allgemeine Testrichtlienien für thermische Messungen von Power-LEDs
Wie thermische Messungen durchgeführt werden sollen?
Wie thermische und optische Messungen kombiniert werden sollen?
Welche Resultate sind vorhanden?
Neues Testverfahren für Junction-to-Case Wärmewiederstandmessung
Transiente Messung mit dem „dual interface“-Ansatz

## Slide 9: Neue JEDEC thermische Teststandards für LEDs
Definiert für Messungen von LED Bauelemente
  Einzelne LEDs oder LED-arrays in einzelnem Gehäuse
  LEDs im Gehäuse / LED arrays montiert auf ein Substrat (als ein einzelnes Komponent genutzt)
  Ausgestattet mit einer Kühloberfläche, die im normalem Betrieb für die Kühlung durch einen Kühlkörper dient
Empfohlene thermische Kennzahl: Junction to Case Wärmewiederstand (für Dauerbetrieb) / Impedanz (dynamischer Betrieb)
Empfohlene thermische Messumgebung: Kühlplatte mit einstellbarer Temperatur
Empfohlene thermische Messverfahren:
  Basiert auf existierende Methoden:
    JESD51-1 (electrical test method for Rth measurement of semiconductor devices) sogenannte “statische” Testmethode
    Gesammtflussmessung nach CIE 127-2007 (optical testing of LEDs)
  Empfehlt kombinierte thermische und optische Messungen
  Für die Berechnung des realen Wärmewiederstands soll die Strahlungsleistung (Strahlungsfluss) aus der elektrischer Leistung abgezogen werden
Datendarstellung: reale Rth, reale Sperrschichttemperatur, Effizienz

## Slide 10: Der Ansatz des JEDEC JC15 Komitees
LED thermal testing overview document (April 2012)
Jeder Box representiert Richtlienien für ein gewisse Problem
  Neue Module können einfach beigefügt werden
Measurement of AC LEDs
Measurement of Rth during LM80 tests
OVERVIEW
THERMAL
MEASUREMENT
THERMAL
ENVIRONMENT
COMPONENT
MOUNTING
COMPONENT
CONSTRUCTION
APPLICATION
GUIDELINES
Electrical Test Method
Guideline for Estimation Measurements (as proposed by NIST)
Additional thermal guidelines for IESNA LM80 tests
???
???
???
MODELING
Model validation procedures
Guideline for combining CIE 127-2007 measurements with thermal measurements
Natural Convection
Heat Sink
Forced Convection
Heat Sink Mounting
Thermal Test Board
Test Luminaires
Single Light Source LED
Multi-Light Source LED
Terms, Definitions & Units Glossary
???
Dynamic Compact Thermal Model for single light source single heat-flow path LEDs
???
Published standards
Issue identified which is dealt with
Recently identified issue which is dealt with
Yet to be identified and/or to be dealt with
JESD51-50:
JESD51-51:
JESD51-52:
JESD51-53:

## Slide 11: Die neue JEDEC Normen sind veröffentlicht
JEDEC hat in April/Mai 2012 vier neue Dokumente veröffentlicht:
JESD-51-50: Overview of Methodologies for the Thermal Measurement of Single- and Multi-Chip, Single- and Multi-PN-Junction Light-Emitting Diodes (LEDs)
JESD-51-51: Implementation of the Electrical Test Method for the Measurement of the Real Thermal Resistance and Impedance of Light-emitting Diodes with Exposed Cooling Surface
JESD-51-52: Guidelines for Combining CIE 127-2007 Total Flux Measurements with Thermal Measurements of LEDs with Exposed Cooling Surface
JESD-51-53: Terms, Definitions and Units Glossary for LED Thermal Testing

## Slide 12: Die neue JEDEC Normen sind veröffentlicht
Seit April 2012
Kostenlos zu herunterladen von www.jedec.org

## Slide 13: Definition des Wärmewiederstands von LEDs
Traditionell: Rth-el = TJ / Pel = TJ / (IF  VF)
Wegen des hohen Wirkungrades Strahlungsleistung soll auch berücksichtight werden:
Rth-real = TJ / (Pel – Popt)
= TJ / (IF  VF – Popt)
Wirkungsgrad: ηe = Popt/Pel
Durch Vernachlässigung von Popt Hersteller veröffentlichen schönere thermische Kennzahlen als die Wirklichkeit...
ηe = Popt/Pel
(radiant efficiency)
METRIC

## Slide 14: Wirkunsgrad – ist kein einzelner Wert
Hängt von Strom und Temperatur ab
  Wirkunsgrad / Effizienz / radiant efficiency / wall-plug efficiency
2008
Gemäß JESD51-51 und 51-52: Solche Diagramme sollen auf Datenblätter von LEDs veröffentlicht wreden
Lichtausbeute (efficacy) ist auch von Strom und Temperatur abhängig
~2004
METRIC

## Slide 15: Testumgebungen von LEDs und LED-Leuchten
Für die meisten unmontierte LED-Gehäuse oder MCPCB montierte Power-LEDs Kühlplatten sind ideal als Umgebung für thermische Messungen auf Bauelement-Ebene
  Thermische Kennzahl: junction-to-case thermal resistance
Für komplette LED-Aufbauen (retrofit LED-Lampen, Leuchten) mit Külhkörper ausgestattet natürliche Konvektion ist das endgültiges Wärmeabgebungmechanismus. Deswegen die sogenannte Still-Air Chamber its die ideale Wahl:
  Thermische Kennzahl: junction-to-ambient thermal resistance (DC getriebene LED-Leuchten) oder junction-to-ambient thermal impedance (AC Netz getriebene LED-Leuchten)
Ulbricht Kugel (angewandet für Gesammtfluss-messunngen) kann das Still-Air Chamber ersetzen
Wird heute nicht diskutiert;
für AC getriebene LEDs: CIE TC 2-76
ENVIRONMENT

## Slide 16: Thermische Messung von LEDs
Kühlplatte
VF
IF
IH+IM
Heisses Bauelement @ Heizstrom
Für LEDs: PH = Pel – [Popt(IH+IM,TJ1) - Popt(IM,TJ2)]
VF
Thermishes Transient
IF
VF
Die sogenannte statische Testmethode der elektrischen Testverfahren nach der JEDEC JESD51-1 Norme:
IM
Abkühlung
VF(t) ~ TJ(t)
IH
Heitzung
t
T
TJ1
TJ2
TJ
Electrisches Transient
Abgekühltes Bauelement
IM
Heisses Bauelement @ Messstrom
Pel = IH ·VF0- + IM·VF (t)
Antrieb (Strom)
Messung (Spannung)
4 wire (Kelvin) setup
IH
IH+IM
Kalibration
Rth = TJ / PH
TEST METHOD

## Slide 17: Wellenformen der Messung
tMD
t
t=0
VF
IH
IM
VH
VF
IF
tH
tM
heating
measurement
t
topt
VFf
VFi
cooling
stable
Time window for the CIE 127-2007 compliant measurement of the light output
Bilder aus dem neu publiziertem JEDEC JESD51-51 Standard
TEST METHOD

## Slide 18: Neue Teststandards: LED-Testrichtlinie
Detektor
Referenz-LED
Ulbricht -Kugel
Kühlplatte mit einstellbarer
Temperatur
Photometrische/radiometrische Messungen in thermischem Stillstand
CIE 127-2007 koompatible optische Testaufbau – wie in dem neuesten JEDEC JESD51-52 Standard empfohlen
Elektrische Versorgung für thermische Stillstand
Messung von thermischen Impedanz / Wärmewiederstand
IM
IH
Force (current)
VF(t) ~ TJ(t)
Sense (voltage)
IF
VF
LED unter Test
IF
Thermisches Testgerät
Abschalten von IH zu IM
Berechnung von realen Rth und TJ
PH = Pel – [Popt(IH,T1) – Popt(IM,T2)]
V(IF,T) ηV(IF,T) Popt(IF,T)
Thermisches Messsystem gemäß JESD51-1 (statische Testmethode) – wie in dem neuesten JEDEC JESD51-51 Standard empfohlen
Bild aus dem neu publiziertem JEDEC JESD51-52 Standard
TEST METHOD
Notes: Eine geeignete Messanordnung für solche kombinierten und konsistenten thermischen-optischen Messung ist in diesem Dia dargestellt. Die LED unter Test wird in einer temperatur-und stromstabilizierten Umgebung eingestellt und gemessen, wie es von der statischen Testmethode von JEDEC JSD51-1 Norm und die CIE127-2007 optischen Anforderungen vorgeschrieben wird. Am Ende des Prozesseskönnen der reale thermische Widerstand und die Junction-Temperatur präzis gerechnet werden. Diese kombinierte Testmethode ist für LED-Messungen wurde von JEDEC als Standard publiziert.

## Slide 19: Ein solcher Testaufbau in der Praxis
Photo-detektor
V(), V’(), Xlong, Xshort, Z und radiometrische Filter im Karussel
DUT LED Peltier- Kühlplatte
Steuelektronik und Rechnerschnittstelle
Thermische transienten Tester
Referenz-LED
Das Booster kann Plug&Play-weise zu dem System angeschaltet werden, wenn von dem Grundgerärt gelieferte Strom oder Spannung nicht genügend ist.
Spezielle LED-Booster: ermöglicht Messung von LED-Linien mit hocher Vorwärtsspannung (Gesammtspannung bis zu 280V – erforderlich für Messung von direkt AC- getriebenen LEDs).
Das T3Ster® und TeraLED® Testgeräte von Mentor Graphics®

## Slide 20: Detailen der empfohlene Messumgebung
CIE TC2-63 befasst sich mit optischen Messungen von Power-LEDs auch mit einem Rücksicht auf thermischen Eigenschaften
Bilder aus dem neu publiziertem JEDEC JESD51-52 Standard
ENVIRONMENT

## Slide 21: Messumgebungen: Kühlplatte + Ulbricht-Kugel
Bei hocher Dissipation sind flüssigkeitgekühlte Kühlplatten empfohlen:
Befestigigun auf der Kühlplatte haltet das LED-Muster und passt zu der Ulbricht-Kugel
ENVIRONMENT

## Slide 22: Abmessungen der Ulbricht-Kugel
Ulbricht-Kugel: meist benutztes Mittel um den Gesammtfluss einer Lichtquelle zu messen (integrating sphere)
  Die Größe der Kugel muss zu der thermischen Leistung des LEDs angepasst werden
    Um die thermische Kupplung zwischen den gemessenen LED und Detektor zu vermeiden
    Um die Leuchtdichte auf der Detektorapertur in einem gewissenem Bereich zu halten
    LED-Modulen mit höherer Leistung sind größer, deswegen verlangen sie eine größere Kühlplatte (größere Durchmesser) aber das Verhältnis zwischen der Oberfläche der Öffnungen und der Gesammtoberfläche der Kugel soll klein gehalten werden.
Eine 50 cm Kugel mit einer 120 mm DUT LED Öffnung für LEDs mit einer thermische Leistung bis zu 50 W (einzige Detektor mit Filter und ein billiges Array-Spektrometer)
Eine 30 cm Kugel mit einer 60 mm DUT LED Öffnung für LEDs mit einer thermische Leistung bis zu 10 W (einzige Detektor mit Filter)
ENVIRONMENT

## Slide 23: Automatisierte thermische/radiometrische Messung
Verschiedene Strom- und Temperatur-bereiche sind programierbar.

## Slide 24: Zusammen mit Rth/Zth Werten bekommt man zB auch ΦV(IF,TJ) oder ηe(IF,TJ) Diagramme
DATA REPORTING

## Slide 25: Die gleichen Resultate sind auch numerisch verfügbar
DATA REPORTING

## Slide 26: Welcher Temperaturwert wird benutzt?
Das gleiche Lictstrommessungresultat ist presentiert – als Funktion von Sperrschichtemperatur oder Refernztemperatur
20
40
60
80
100
120
0
50
100
150
200
250
TJ [oC]
ΦV [lm]
TERALED: Luminous Flux vs Junction Temperature
IF = 150mA
IF = 200mA
IF = 350mA
IF = 500mA
IF = 700mA
10
20
30
40
50
60
70
80
90
0
50
100
150
200
250
TERALED: Luminous Flux vs Reference Temperature
Tref [oC]
ΦV [lm]
IF = 150mA
IF = 200mA
IF = 350mA
IF = 500mA
IF = 700mA
Refernztemperatur ist für thermische Designers wichtig – es wird als Eingabe für die einfache Rechnungen benutzt.
Werte als Funktion von Sperrschichttemperatur werden für physikalische Modellierung von LEDs und für “Hot Lumen” Vorhersage benutzt.
DATA REPORTING

## Slide 27: ΦV(IF,TJ) ηV(IF,TJ) Daten für 7 Muster eines 10 W LEDs
Lichtstrom [lm]
Lichtausbeute [lm/W]
Temperaturempfindlichkeit:
@700 mA ~ 2.2 lm/oC
@350 mA ~ 1.2 lm/oC
Resultate von 10 W weiße LEDs
DATA REPORTING

## Slide 28: Modellierung der thermischen Eigenschaften der LED-Bauelemente und LED-Leuchten
Herrstellung von thermischen Kompaktmodellen der Gehäuse von Hochleistungshalbleiter wie Power LEDs
Schrittweise Approximation der Strukturfunktion bis den RthJC wert
Anwendung dieser Modelle im CFD Software
Das gesammte Flow
Beispiele

## Slide 29: Model von 1D Wärmefluß:
Strukturfunktionen: Darstellung des Wärmewegs durch thermische Kapazitäten/Widerstände
Kühlplatte
Base
Chip
Die attach
Junction
Die attach: großes Rth/Cth Verhältnis
Base: kleines Rth/Cth Verhältnis
Grease: großes Rth/Cth Verhältnis
Kühlplatte: infinite Cth
Sperrschich: ist immer der Ursprung
Kumulative Strukturfunktion:
t
P(t)
T(z)
z = ln t
Thermische Transienten werden an der Sperrschicht gemessen...
...und werden zu kumulative Strukturfunktion konvertiert:
Grease
1D Wärmefluß
Chip: kleines Rth/Cth Verhältnis
Mittel für strukturelle Analyse und Modellierung

## Slide 30: Strukturfunktionen
Die kumulative Strukturfunktion ist eine Abbildung des Wärmeweges.
Sie illustriert, wie die Wärme durch das Gehäuse + die äußeren Regionen fließt.
Umgebung
Sperrschicht
Umgebung
Thermische Schnittstellen
Änderung in der physikalischen Struktur 
Änderung in der Strukturfunktion
Notes: Ein wesentliches Resultat einer kombinierten Messung ist die Strukturfunktion, die in einem mathematischen Weg während des Auswertungsprozess der termischen Antwort der LED unter Test kalkuliert wird. Die kumulative Strukturfunktion wird aus dem langen Cauer-Leiter Model des Junction-to-Ambient Wärmeleitpfades in einem aufrichtigen Weg dargestellt: die Elementwerte des Models sind summiert – auf diesem Weg sind sowohl die thermische Kapazität bis zu einem bestimmten Ort in dem Wärmepfad als auch den kumulativen thermischen Widerstand zu berechnen. Die kumulative Strukturfunktion ist nur eine graphische Darstellung der thermischen Kapazität gegenüber dem termischen Widerstand. Der Abstand zwischen dem Nullpunkt (die Junction) und der Singularität stellt den totalen junction-to-ambient thermischen Widerstand des Gehäuses dar, der in einer bestimmten Testumgebung gemessen wurde. Die Abfälle der Darstellung bedeuten das Verhältnis der thermischen Kapazität und des thermischen Widerstands der verschiedenen Materialschichten in dem Wärmeleitpfad. Einerseits sind hoch-leitende Regionen – mit kleinen thermischen Widerstandwerten mit steilen Abschnitten dargestellt – wie die Halbleiterchip bei dem Nullpunkt. Andererseits, repräsentieren die flachen Regionen, dünne Materialschichten mit einer relativ kleinen thermischen Kapazität, mit Halbleitern oder Metallen verglichen. z.B. Thermisch-Interface-Materialien werden typischerweise mit solchen Abschnitten charakterisiert. Typische Fehlermechanismen von LEDs, die ihre Lebensdauer und Zuverlässigkeit stark beeinflussen, ist die Degradation solcher Materialschichten. Ein Beispiel für Fehlerquellen die Delamination des Die-Attach Schichtes, das mit dem ersten farbigen Viereck in dieser Bespielstrukturfunktion dargestellt ist.

## Slide 31: Resultate für eine 10 W weiße LED
Gemessen bei 700 mA & zwischen 15oC and 85oC
  Strukturfunktionen des Musters „AL-2”, mit Popt korrigiert
  Mit der Temperaturänderung hat sich auch die TIM-Qualität verändert
LED Package: keine Variation
Al MCPCB &TIMs: Temperatur-abhängigkeit
Notes: Das ist schon ein reales Beispiel: die Testresultate einer 10W weißen LED, wo wir die Wärmeleitpfäde untersucht, bei verschiedenen Temperaturen keine Variation in den thermischen Charakteristiken des Bauteiles innerhalb des LED Gehäuses gesehen haben, aber man findet relativ wesentliche Variation außerhalb der Gehäuseregion. Diese Variation bezieht sich hauptsächlich auf das angewendete TIM2 Material. Durch diese Änderungen wird die optische Leistung der LED zusammen mit ihrer Zuverlässigkeit beeinflusst.

## Slide 32: RthJC Messungen: “dual-interface” Ansatz
Die dual interface Methode: zwei Messungen mit/ohne extra Schicht
Kühlplatte
Gehäuse
Isolierschicht eingesetzt zwischen Gehäuse und Kühlplatte
RthJC
SEMI-THERM 2005 Best Paper Award
3 verschiedene Muster in 2 Setups, insgesammt 6 Messungen
Alles scheint identisch innerhalb der Gehäuse
2010: JEDEC Norm JESD51-14 veröffentlicht

## Slide 33: RthJC Messung und Modellierung des Gehäuses
3 Stufen
RthJC = 3.35 K/W
RthJC Messung gemäß JESD51-14
Notes: Notes

## Slide 34: Details einer LED-Lampe durch die Strukturfunktion
Als “Endprodukt” der thermischen transienten Messungen Einzelheiten der LED-Gehäuse sind dargestellt

## Slide 35: Modellierung der LED-Lampe in einem MCAD-System
Exakte Struktur modelliert
  LED auf MCPCB,
  Umgebung
  Lampe/Leuchte,
Mesh generiert…
…und das Modell ist gelöslt
Notes: Notes

## Slide 36: Kompaktmodelle von LEDs aus TEST – für CFD
Für Modellierung / Entwurf von Beleuchtungsanlagen LED Packages können durch ihre Kompaktmodelle ersetzt werden
Die Frage ist:
  Wie erhaltet man solche Kompaktodelle?
Leuchten sind doch durch ein detailiertes CAD-Modell beschrieben
LED on MCPCB
grease
luminaire
LED on MCPCB
grease
luminaire
22.8
22.8
Notes: Notes

## Slide 37: Herstellung von Kompaktmodellen direkt von TEST
Das kompakte thermische (Netzwerk-)Modell des Wärmeflußpfades in der Gehäuse ist mit Hilfe der schrittweise Aproximation der kumulative Strukturfunktion möglich.
Sperrschicht
Umgebung
case
Innerhalb der Gehäuse
R2
C0
R0
C1
R1
C2
Der case Knoten ist durch den nach der JESD51-14 Norm identifizierten RthJC Wert festgestellt.
C0
R0
C1
R1
C2
R2
Rest des Wärmeleitpfades
Außer der Gehäuse
Sperrschicht
case
RthJC
Notes: The TDIM method is used to locate the case node of the compact package model created from the structure functions.
Notes

## Slide 38: Herstellung von Kompaktmodellen für CFD Software
Junction
Top
Bottom
Die letzte Schritte im Software
  Exportieren aus der Datenverarbeitungsoftware des Testgerätes (T3Ster)
  Importieren in CFD Software (FloTHERM) als ‘enhanced 2R’ Kompaktmodell definiiert als ein ‘Network Assembly’ Objekt
Notes: Notes

## Slide 39: Messung und Simulation von LEDs in enem Flow
JESD51-14
T3Ster-Master Software
T3Ster
TERALED
FloTHERM
FloEFD
LED-Bauteile physikalish charakterisiert durch kombinierten thermischen und optischen Messungen
Thermische Messresultaten verarbeitet
Thermisches Kompaktmodell
Fehler Analyse
CIE 127:2007
JESD51-1
Ein gesamtes Flow mit einem thermischen Messaufbau für LEDs, Datenverarbeitung und CFD Simulationssoftware (alles von Mentor Graphics)
Modellierung
CFD Simulation
Messung
SIMULATION
TEST
JESD51-52
JESD51-51
RthJC
CFD Simulation von LED-Lampen und LED-Leuchten auf System-Ebene
Notes: Notes

## Slide 40: Anwendung von LED Kompakmodelle in CFD
Kompaktmodelle von LEDs direkt aus Messresultate
CFD Analyse einer Straßenleuchte mit LEDs während Entwurf (HungaroLux GmbH, Pearlight, KÖZLED-Projekt, Ungarn)
PerLight series LED street lighting luminaire, HungaroLux Ltd. (KÖZLED project, Hungary)
CAD model by courtesy of HungaroLux Ltd. (Budapest, Hungary), LED model from Budapest University of Technology and Economics (BME).
(KÖZLED project, Hungary)
Die Sperrschichttemperaturen sind korrekt berechnet.
Wie erhaltet man die “Hot Lumens” (Lichtstrom bei Betriebstemperatur)?
Notes: Presentation Title
Notes

## Slide 41: Anwendung von LED Kompakmodelle in CFD
Kompaktmodelle von LEDs direkt aus Messresultate
CFD Analyse einer Straßenleuchte mit LEDs während Entwurf (HungaroLux GmbH, Pearlight, KÖZLED-Projekt, Ungarn)
PerLight series LED street lighting luminaire, HungaroLux Ltd. (KÖZLED project, Hungary)
CAD model by courtesy of HungaroLux Ltd. (Budapest, Hungary), LED model from Budapest University of Technology and Economics (BME).
(KÖZLED project, Hungary)
Die Sperrschichttemperaturen sind korrekt berechnet.
Wie erhaltet man die “Hot Lumens” (Lichtstrom bei Betriebstemperatur)?
Notes: Presentation Title
Notes

## Slide 42: Hot Lumens:
TJ
Temperaturempfindlichkeiten:
@700 mA – S = -2.2 lm/oC
@350 mA – S = -1.2 lm/oC
V-hot
V0
gemessen
simuliert
V-hot = V0 + TJ  S
Mit dieser Gleichung können die durch CFD Simulation berechnete Sperrschict-temperaturen zu Lichstrom umgewandelt werden: so erhaltet man “Hot Lumens”.
gemessen

## Slide 43: Kurze Zusammenfassung
Die Temperatur beeinflusst alle Betriebscharakteristiken und die Lebensdauer von LEDs
Methode für die Erhaltung von LED-Sperrschicttemperatur wurden diskutiert
  Physikalische Messungen nach neuesten JEDEC Normen
    Testverfahren
    Testumgebungen
    Datendarstellung
    spezifisch für LEDs
  CFD Simulation durch die Anwendung des MCAD Models der LED-Leuchte
  Anwendung von Kompaktmodellen die direkt aus Messungen erhalten sind
Kombinierte thermische und optische Messungen sind zu Hilfe.
Kombineirte thermische und optische Messungen von LEDs liefern auch die Temperaturempfindlichkeit unter anderen vom Lichtstrom
  wodurch Berechnung von “Hot Lumens” ermöglicht ist.

## Slide 44: Fachliteratur zur Sache auf deutsch:
András Poppe: “Standards zur thermischen Charakterisierung von LEDs”,
ELEKTRONIK JOURNAL 47:(3) pp. 42-45. (2012)
http://www.all-electronics.de/texte/anzeigen/46323
András Poppe, András Szalai: “Näher an der Wirklichkeit”
ELEKTRONIK INFORMATIONEN 2012:(05) pp. 38-41. (2012)
http://www.elektronikinformationen.de/index.php?id=109&seitenid=41&addid=31058&readpdf=2012_05_EXTRA_Mentor_Graphics.pdf
András Poppe: “Heiße Lumen von coolen LEDs”
ELEKTRONIK INFORMATIONEN 2012:(1) pp. 24-27. (2012)
http://www.elektronikinformationen.de/index.php?id=41&pg_id=&art=&artid=29955&titel=heisse-lumen-von-coolen-leds
András Poppe: “LEDs Standardize – LEDs Do Something Cool: Thermal
Test Methodology and Standards for Lighting LEDs”,
Embedded tutorial at the 28th IEEE Semiconductor Thermal Measurement and
Management Symposium (SEMI-THERM'12). San Jose, USA, 18-22 March 2012
http://www.eet.bme.hu/~poppe/presentations/ST28_Embedded_Tutorial_POPPE_final_final.pdf
und auf englisch:

## Slide 45: Anerkennungen
Die presentierte Resultate stammen aus verschiedlichen Vorschungs- und Entwiklungsprojekten die am Lehrstuhl von Elektronischen Bauelementen an TU Budapest durchgeführt worden:
  der KÖZLED TECH_08-A4/2-2008-0168 Projekt und
  der TÁMOP-4.2.1/B-09/1/KMR-2010-0002 Projekt
  der ungarischen Nationalen Entwicklungsagentur
  und der SE2A Projekt von ENIAC.
Spezialen Dank für
  Clemens Lasance (emeritus) von Philips Research
  Bernie Siegal von Thermal Engineering Associates
  Gábor Farkas von Mentor Graphics MAD MicReD und
  prof. János Schanda (emeritus) Pannon Universität (Veszprém, Ungarn)
  für die Hinweise und Mitarbeit im Zusammenhang von Entwicklung der
  thermischen Messnormen für Hochleistungs Leuchtdioden.