## Slide 1: Nanoszerkezetű anyagok: A szén és allotróp módosulatai
Dr. Bonyár Attila
bonyar@ett.bme.hu
Budapest, 2015.03.23.

## Slide 2: Áttekintés
Bevezetés
Fullerének
Nanocsövek
4. Grafén

## Slide 3
1. Bevezetés
a) Gyémántrács (tetraéderes), b) Grafit (réteges hatszög), c) Lonsdaleite (hexagonális „gyémánt”), d) C60, e) C540, f) C70 g) Amorf szén, h) Egyfalú nanocső
Notes: Lonsdaleite-et először meteoritokban találták meg ahol az extrém magas nyomás a grafitot gyémánttá alakította Továbbiak: nanofoam, nanobud…stb

## Slide 4
1. Bevezetés
További módosulatokról röviden
Nanofoam (nanohab)
Kis klaszterek (~6 nm, kb. 4000 atom) laza hálószerű kapcsolata,
Nagyon kis sűrűségű (1 %-a az aerogéleknek),
Rossz elektromos vezető.
Nanobud
Fullerén a nanocső oldalához kötve.
Ígéretes téremissziós alkalmazásokhoz.

## Slide 5
2. Fullerének
Fullerének
Felfedezése és előállítása
1985 H. W. Kroto „hogyan keletkeztek több szénatomot tartalmazó molekulák a világűrben?”
Forgó grafitkorong lézeres ablációja
Robert Buckminster geodetikus kupolái -> buckminsterfullerén
1990 W. Kratschmer grafitelektródák közötti ívkisüléssel,
A korom 10-15%-a fullerén, ezért szétválasztás szükséges:
folyadékkromatográfia,
vákuumszublimálás.
Laborban napi 1g állítható elő, C60 grammja 50 USD (2009)
Notes: 1995 – az év molekulája a C60
1996 – Nobel díj

## Slide 6
2. Fullerének
Fullerének
Alkalmazása
antioxidáns (akár 20 szabad gyök megkötése molekulánként) Nano-C Japán -> krém
bevontaként száraz kenőanyag (pl. csapágyak, fogaskerekek stb)
gyógyszerek programozott bevitele
Szerkezete
magyarul kalitkamolekula: héjszerkezeten elhelyezkedő szénatomok,
geometria megfontolásokból kell 12 db ötszög, a többi hatszög,
a C60 lapcentrált köbös rácsban térhálósodik, molekula átmérő ~ 1 nm; rácsállandó ~1,417 nm, közöttük Van der Waals erő hat
lehetőség van a fullerén módosítására (felületre, gömb belsejébe vagy C atom cseréje).

## Slide 7
2. Fullerének
Fullerének
Alkalmazási példa:
Nano Lub motorolaj adalék
Aktív anyag: WS2 multilayer fullerén („nano onion”)
www.apnano.com/lubricants/
www.sesres.com
A működési mechanizmus

## Slide 8
3. Nanocsövek
A szén nanocsövek különleges tulajdonságai
Felfedezése:
1991 Iijima – MWCNT
1993 Iijima ill. Bethune – SWNT
Szerkezeti tulajdonságok:
- SWNT átmérő: 1-2 nm (grafit esetében a szomszédos atomok távolságának tízszerese)
- MWCNT átmérő 4 nm – x*10 nm
- csövek távolsága: 0.344 – 0.36 nm
a csövek vége vagy nyitott vagy fullerén szerű sapka zárja le azokat
háromféle feltekerési mód: karosszék, cikcakk, királis
bonyolultabb formák is, pl. spirális, vagy kettős spirál
karosszék
cikcakk
királis
Fullerén sapka
Notes: Fullerén előállítási maradékainak elektronmikroszkópos vizsgálatából!

## Slide 9
3. Nanocsövek
A szén nanocsövek különleges tulajdonságai
Szerkezeti / geometriai:
Létezik egyfalú (SWNT) és többfalú (MWNT)
Az egyfalú nanocső szerkezetének jellemzője: KIRALITÁS vektor
Nagy fajlagos felület
Elektromos:
Sávszerkezet függ a kiralitás vektortól:
  Lehet félvezető és fémes viselkedésű

## Slide 10
Az állapotsűrűség függ a kiralitástól!
3. Nanocsövek
A szén nanocsövek különleges tulajdonságai
(Forrás: Mizsei)

## Slide 11
3. Nanocsövek
Ballisztikus vezetés
tömbi fémben a vezetést az elektronok szórócentrumokon történő szóródása korlátozza (Matthiesen-szabály),
két szórócentrum között megtett egyenes vonalú elmozdulás az elektron átlagos szabad úthossza,
ha a vezető kiterjedése egy irányba kisebb, mint az elektron szabad úthossza akkor az elektron transzport ballisztikus -> nem érvényes az Ohm-törvény,
folyománya, hogy nem disszipálódik energia (Joule hő) a vezetéken/csövön,
Például nanovezetékek vagy nanocsövek,
Vezetőképesség kvantum: G0 = (12,9 kW)-1
Notes: LMC – liquid metal contact
Trnaszverziális módusonként felfogható egy vezető csatorna G0-al.
Nincs energia disszipáció a csövön, csak a kontaktuson keletkezhet Joule hő!

## Slide 12
Elektromos:
Sávszerkezet függ a kiralitás vektortól:
  Lehet félvezető és fémes viselkedésű
  MWCNT-k általában fémes vezetést mutatnak
A félvezető SWNT esetében a tiltott sáv szélessége fordítottan arányos az átmérővel -> szenzorok
A fémes nanocsövek tulajdonságait alapvetően meghatározza, hogy a csőátmérő összemérhető az elektronok szabad úthosszával
  Ballisztikus vezetés: az elektronok ütközés nélkül mozognak
  Nincs hődisszipáció
  Ohm törvény érvényét veszti
  A feszültség-áram összefüggést lépcsős függvény írja le
3. Nanocsövek
A szén nanocsövek különleges tulajdonságai

## Slide 13
3. Nanocsövek
A szén nanocsövek különleges tulajdonságai
Mechanikai:
Young-modulus: 0,8-1,8 TPa
Szakítószilárdság: > 50 GPa
Maximális hosszirányú deformáció: >10%
Hosszirányú terhelhetőség / tömeg arány rendkívül nagy
Termikus:
Jó hővezető (tengely mentén): ≈ 5000 W/m·K
(vö. vörösréz: 400 W/m·K)
Kémiai:
Nem oldódik szerves vagy szervetlen savakban
Megfelelő funcionalizálással hidrofilitása változtatható
Notes: Mechanikai tulajdonságok függenek a szerkezettől és a vizsgálat módjától is.
Tengely irányú szilárdság nagy flexibilitással is párosul
Hővezető képessége megközelíti a gyémántét.

## Slide 14
3. Nanocsövek
A szén nanocsövek előállítása
Az egyes növesztési módok fizikai alapelve ugyanaz, a különbség a C gáztérbe juttatásában van
Ívkisüléses technika, lézeres abláció, katalitikus gőzfázisból történő leválasztás (CCVD)
Kétféle növekedési mechanizmus: tip, root
A kapott termék összetétele változatos (SWNT, MWCNT, átmérő, kiralitás, amorf szén stb).
Tisztítási lépésnek kell követni az előállítást, ami gyakran bonyolultabb pl. oxidatív kezelés.
Intenzív kutatás folyik világszerte a mennyiség növelésére.
Beszerzett termék minősége és összetétele erősen függ a gyártótól.

## Slide 15
3. Nanocsövek
A szén nanocsövek előállítása – ívkisüléses technika
A keletkező koromból ki kell választani a nanocsöveket
Pár mm-re lévő elektródok között ívkisülés
Nehezen kontrollálható, nagy hőmérséklet (~3200K)
Kis kihozatal
Sok a melléktermék, szennyeződés, szétválasztás szükséges

## Slide 16
3. Nanocsövek
A szén nanocsövek előállítása
Lézeres abláció
Katalitikus, gőzfázisból történő leválasztás (CVD)
Hordozó magas hőmérsékleten,
Nanoméretű katelizátorszemcsék kellenek a felületen pl. Fe, Ni, Cr
Prekurzor gázszénhidrogén (pl. metán) vagy CO
Veszélyes eljárás (prekurzorok miatt)
Technológiai paraméterekkel szabályozható a keletkező részecskék aránya
Jó kihozatal (nagy mennyiség)
Az anyag gőzfázisba vitele nagy energiasűrűségű, rövid lézerimpulzusokkal (10-9-10-15 s; Jcm-2)
Inert gáz szállítja a kollektorra a terméket
Jobb minőségű CNTk mint a kisüléses technikával, de kisebb kihozatal
Notes: CVD: újabban a katalizátort gőz formában is adagolják pl. ferrocén CVD-nél is egyszerre keletkeznek a dolgok, de a technológiai paraméterekkel (hőmérséklet, prekurzor típusa) lehet befolyásolni a keletkező részecskék arányát.
Lézernél ~1400K

## Slide 17
3. Nanocsövek
A szén nanocsövek alkalmazási lehetőségei
Szenzorok
Szerkezeti anyagok (kompozitok)
Elektronika, nanoelektronika
Ezek várható alkalmazások, még nem valósult meg ipari méretekben
A tudományos életben „hot topic”, hetente jelennek meg új ötletek
Új anyagok bevezetésénél a műszaki paraméterek mellett fontos a gazdasági és környezetvédelmi szempont is
Toxikusságáról eltérő vélemények, vannak, ezt is vizsgálni kell

## Slide 18
3. Nanocsövek
E.D. Minot et al. (Cornell): Phys. Rev. Letters, 90 DOI156401
A CNT alkalmazása a szenzorikában - Nyúlásmérés
A deformáció hatása a sávszerkezetre
A CNT befogása

## Slide 19
3. Nanocsövek
A CNT alkalmazása a szenzorikában – Nyúlásmérés, hitelesítés
I. Kang et al. (Cincinnati): Composites Part B 1 (2006)

## Slide 20
3. Nanocsövek
A CNT alkalmazása a szenzorikában - Nyúlásmérés
Az érzékenységi faktor (gauge factor):
Példák:
Fémfólia alapú nyúlásmérő „bélyeg”: GF≈2
Szilícium alapú nyomásérzékelők: GF≈200
SWNT alapú nyomásmérő: GF>200, jelenleg 210
VAN létjogosultsága a NT alapú deformáció és nyomásmérésnek
Christoph Stampfer et al. (ETH Zürich): Nano letters, 6, 233 (2006)

## Slide 21
3. Nanocsövek
A CNT alkalmazása a szenzorikában - Nyomásmérés
Christoph Stampfer et al. (ETH Zürich): Nano letters, 6, 233 (2006)
Emlékeztető
Piezorezisztív nyomásmérő membrán

## Slide 22
3. Nanocsövek
A CNT alkalmazása a szenzorikában – Nyomásmérő gyártási lépések
Christoph Stampfer et al. (ETH Zürich): Nano letters, 6, 233 (2006)

## Slide 23
3. Nanocsövek
A CNT alkalmazása a szenzorikában – Nyúlásmérő hitelesítés
σ0: kezdeti feszültség
E: Young-modulus
ν: Poisson-arány
t: membránvastagság
r0: a kör sugara

## Slide 24
3. Nanocsövek
A CNT alkalmazása a szenzorikában – Gázszenzorok, előállítás
J. Suehiro et al. (Fukuoka): J. Phys. D: Appl. Phys. 36 (2003) pp109-114
Interdigitális struktúra
MWNT felvitele:
Etanolos szuszpenzióból
A csövek a magasabb térerősségek irányába igyekeznek
A struktúra réseiben csapdába esnek

## Slide 25
3. Nanocsövek
A CNT alkalmazása a szenzorikában – Gázszenzorok, előállítás
J. Suehiro et al. (Fukuoka): J. Phys. D: Appl. Phys. 36 (2003) pp109-114
Az aktív régió etanolból történő leválasztás előtt
Az aktív régió etanolból történő leválasztás után

## Slide 26
3. Nanocsövek
A CNT alkalmazása a szenzorikában – Gázszenzorok, előállítás
AFM kép az érzékelő rétegről
Éldetektálás után
Egy másik lehetőség:
TiO2 és CNT kompozit érzékelő réteg
szendvics struktúra
kapacitív kiértékelés vagy EIS
Ammonia Sensors Based on Composites of Carbon Nanotubes and Titanium Dioxide
By Marciano Sánchez and Marina Rincón (2011) DOI: 10.5772/20466

## Slide 27
3. Nanocsövek
A CNT alkalmazása a szenzorikában – Gázszenzorok, karakterisztika
Eredmény:
Jól reprodukálható karakterisztika
Alacsony koncentráció-tartományban is
Detektálás alsó határa: ≈ppm
Válaszidő ≈ 1perc
CNT gázszenzorokat használnak még:
CO, CO2, NH3, H2O, etanol, He,
metán, H2, Ar
Notes: Kölönböző kötőhelyek vannak, gázoktól függ, hogy donor vagy acceptor lesz

## Slide 28
3. Nanocsövek
A CNT alkalmazása mint szerkezeti anyag – kompozitok
Kompozitok:
Nanocsöveket foglalunk a (polimer, fém, kerámia…) mátrixba
Eredmény: a csövek irányában javulnak a mechanikai tulajdonságok Szakítószilárdság/tömeg: 100x Al 10x szénszálak
Illusztráció: nanocső kompozit kerékpárváz; tömeg: <1 kg
(Easton Carbon)

## Slide 29
3. Nanocsövek
A CNT alkalmazása mint szerkezeti anyag - kompozitok
Szénszálas erősítésű anyagból indulnak ki, ami eleve egy kompozit: Mátrix: műgyanta
Ehhez adnak hozzá szén nanocsöveket, ezzel tovább erősítve a gyanta mátrixot.
Notes: Fontos megoldani, hogy a nanocsövek egyenletesen oszoljanak el a mátrixban, közöttük Van der Waals erők léphetnek fel, amik miatt összegyűlnek és ez rontja a tulajdonságait.

## Slide 30
3. Nanocsövek
Nanocsövek és nanovezetékek az elektronikában
Nanocsövekkel vagy nanovezetékekkel megvalósítható áramköri elemek:
Vezeték
Félvezető eszközök: dióda, tranzisztor, FET
Fényemittáló dióda (akár UV-lézer is, GaN)
Fő előnyök:
Nagy mobilitás
Kis méret
Hőelvezetés nem okoz problémát

## Slide 31
3. Nanocsövek
Nanocsövek és nanovezetékek az elektronikában
Kihasználhatjuk a jó vezetőképességet, kis méretet:
10 atom (d=1,5nm) „vastag” SWNT vezeték Pt elektródák között, stabil elektromos kötést van der Waals erő biztosítja
S.J. Tans et al, Delft University of Technology

## Slide 32
3. Nanocsövek
Nanocsövek és nanovezetékek az elektronikában – dióda ill. tranzisztor
Szén nanocső az S és D elektróda közé
Fotovoltaikus hatást mutat
A nanocső szerkezetével változtatható gap
J. U. Lee et al. (GE General Res. Center): APL 87, 073101 (2005)

## Slide 33
3. Nanocsövek
Nanocsövek és nanovezetékek az elektronikában – koncepciók, tervek
Forrás: J. Mizsei

## Slide 34
3. Nanocsövek
Nanocsövek és nanovezetékek az elektronikában – dióda, fotodióda

## Slide 35
3. Nanocsövek
Tudományos fantasztikus? – NANA Űrlift projekt
Drasztikus csökkentené az űrkutatás költségeit
Jelenleg ismert anyagok közül CSAK a szén nanocső lenne alkalmas

## Slide 36
4. Grafén
Grafén
Felfedezése és előállítása
2004 A. Geim és K. Novoselov – grafitsíkok közötti kötés szétválasztása mechanikai hasítással (exfoliálás), majd a síkok izolálása,
stabil anyag szobahőmérsékleten és levegőn is,
előállítása ma: pl. CVD, epitaxiális növesztés, ultrasonication, nanocső lebontás, grafit-oxid redukció…
gyártó pl. www.acsmaterial.com
feloldás oldószerben (víz, etanol) + felületaktív anyag pl. SDS

## Slide 37
4. Grafén
Forrás: Illyefalvi, SIITME 2013
Előállítási technológiák összehasonlítása
A cél a minél nagyobb termelékenység, de a minőség megtartásával (tradeoff)

## Slide 38
4. Grafén
A különböző eljárásokkal előállított grafén tulajdonságai
Forrás: Illyefalvi, SIITME 2013
Method | Crystallites size, μm | Sample size, mm | Charge carrier mobility (@ Room T) cm2/Vs | Applications
Mechanical exfoliation | > 1 | > 1 | > 2105 > 106 (@ low T) | research
Chemical exfoliation | < 0.1 |  as layer of overlapping flakes | ~ 100 (for a layer of overlapping flakes) | coating, paint/ink, composites, transparent conductive layer, energy storage, bioapp’s
Chemical exfoliation via Graphene Oxide | ~ 1 |  as layer of overlapping flakes | ~ 1 (for a layer of overlapping flakes) | coating, paint/ink, composites, transparent conductive layer, energy storage, bioapp’s
CVD | ~ 500 | ~ 1000 | ~ 104 | photonics, nano-electronics, transparent conductive layer, sensors, bioapp’s
SiC | ~ 50 | ~ 150 | ~ 104 | RF transistors, other electronic devices, energy storage, bioapp’s

## Slide 39
A grafén alapvető fizikai tulajdonságai (többszörös rekorder):
Elektromos:
  jó elektromos vezető,
  legnagyobb e- mozgékonyság (elvi határ 2x105 cm2/Vs, 1000x az Si-nál) de
  szobahőmérsékleten a grafén és a szubsztrát fononjai limitálják,
  legnagyobb áramsűrűség (1000000x Cu-hoz képest)
  nagy elektron szabad úthossz (ballisztikus vezetés),
  mikrométereket is megtehet az e- szóródás nélkül, szobahőmérsékleten,
  függ az előállítási technológiától.
Mechanikai:
  hatalmas szakítószilárdság (130 GPa),
  a legerősebb valaha felfedezett anyag (C-C kovalens kötések miatt, melyek távolsága 0,142 nm).
Termikus:
  a síkon belül rekord jó, izotróp hővezető (kb.5x103 W·m−1·K−1),
  a síkon kívüli irányokban 100-szor kisebb hővezetés (1:100-as anizotrópia).
4. Grafén

## Slide 40
A grafén alapvető fizikai tulajdonságai (többszörös rekorder):
Kémiai:
  a szén legreaktívabb módosulata,
  a széleken „sebezhetőek” a szénatomok + nagy laterális kiterjedés,
  a legnagyobb a széleken lévő szénatomok aránya a C-módosulatok között.
Anyag áteresztőképesség (permeáció):
  a legkevésbé átjárható anyag, még a He se jut át.
Öngyógyuló képesség:
  a grafén rácshibáiba be tudnak ugrani szénatomok (szén tartalmú molekulákból, vagy szén atomokkal bombázva a rácsot).
Optikai:
  átlátszó, de a beérkező fehér fény intenzitásának kb. 2.3 %-át elnyeli.
4. Grafén

## Slide 41
https://nanohub.org/tools/cntbands-ext/
4. Grafén
Vezetési tulajdonságokról bővebben:
Grafén nanoszalagok (nano ribbons GNR)
Cikkcakk orientációban mindig vezető
Karosszék orientációban vezető vagy félvezető a szélesség függvényében
Szén nanocsövek és nanoszalagok elektromos sávszerkezetének ingyenes szimulációs szoftvere: CNTbands

## Slide 42
4. Grafén
Grafén – alkalmazási területek összefoglalása
Forrás: Illyefalvi, SIITME 2013

## Slide 43
4. Grafén
Grafén – alkalmazási területek összefoglalása
Forrás: Doug Speight, U.S. Deaperment of Energy

## Slide 44
4. Grafén
Grafén – alkalmazási területek
Forrás: Illyefalvi, SIITME 2013
Térvezérelt tranzisztorok (FET-ek)
FET grafén alapú source és drain elektródákkal,
Flexibilis hordozó alapú FET, grafén alapú source/drain/ gate elektródákkal.

## Slide 45
4. Grafén
Grafén – alkalmazási területek
Organikus LED-ek
tradicionálisan ITO (indium-ón-oxid) átlátszó vezető réteg, de az indium drága és nehezen újrahasznosítható
Forrás: http://phys.org/news187430392.html
Hajlékony, átlátszó kijelzők

## Slide 46
4. Grafén
Grafén – alkalmazási területek
Grafén alapú érintőképernyő
a CVD grafén transzfere Cu-ról polimer fóliára pl. PET
@ Nature Nanotechnology
Forrás: www.rsc.org/chemistryworld/News/2010/June/20061001.asp

## Slide 47
4. Grafén
Grafén – alkalmazási területek
Öntisztuló felületek
grafén alapú bevonat üveg hordozón
hidrofób felület
erősített fotokatalitikus hatás TiO2 kompozittal
Forrás: http://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/nn102767d

## Slide 48
4. Grafén
Grafén – alkalmazási területek – piezorezisztív érzékelő
Forrás: http://www.graphene-info.com/graphene-makes-mems-sensors-much-more-sensitive

## Slide 49
4. Grafén
Grafén nanoszalagok (nano ribbons GNR) – a jövő elektronikai anyaga?
Előállítás 1) -> pásztázó alagút mikroszkópia (STM) litográfia
Kiindulási probléma: a grafén önmagában véve vezető, szükség lenne félvezető építőelemekre
Létrehozhatóak félvezető és vezető grafén nanoszalagok, továbbá elágazások (bent-junctions), max. tiltott sáv szélesség ~0.5 eV
Forrás: L. Tapasztó et. al ”Tailoring the atomic structure of graphene nanoribbons by STM lithography”

## Slide 50
4. Grafén
Grafén nanoszalagok (nano ribbons GNR) – a jövő elektronikai anyaga?
Előállítás 2) -> karbotermikus marás (CTE)
Forrás: Tóvári Endre, Grafén nanoszalagok előállítása OTDK 2011

## Slide 51
4. Grafén
Potenciális problémák 1)
A tömegtermelés szempontjából a grafén CVD előállítási módja lenne a legígéretesebb eljárás.
A CVD grafén polikristályos szerkezetű, a kristályok között nagyszögű szemcsehatárok vannak, ami miatt a vezetési tulajdonságok 1-2 nagyságrenddel rosszabbak, mint az egykristályos (pl. exfoliálással előállított) grafén esetében.
Forrás: L.P. Bíró, P. Lambin, New Journal of Physics 15 (2013) 035024

## Slide 52
4. Grafén
Potenciális problémák 1)
A vezetőképesség romlásáért egyértelműen a szemcsehatárok felelősek.
Ezt figyelembe kell venni a mintázatkialakítás során is.
STM topográfia és vezetőképesség képek egy szemcsehatárról:
Forrás: L.P. Bíró, P. Lambin, New Journal of Physics 15 (2013) 035024

## Slide 53
4. Grafén
Potenciális problémák 2)
A CVD-vel előállított grafén felülete hullámos (nem ideálisan 2D-s alakzat).
Az elektromos tulajdonságok lokálisan változnak a hullámosság következtében.
A hullámosság egyik oka lehet a szemcsehatárok jelenléte:
Forrás: L.P. Bíró, P. Lambin, New Journal of Physics 15 (2013) 035024

## Slide 54
4. Grafén
Potenciális problémák 2)
A hullámosság kialakulásának további oka lehet pl. a réz hordozó és a grafén ellentétes irányú hőtágulása a CVD utáni lehűlés során.
A réz repedések fölött grafén hidak alakulhatnak ki, amelyek csak kvantum hatásokkal magyarázható nano-hullámosságot mutatnak.
Forrás: L. Tapasztó et. al. Nature Physics 8, 739–742 (2012)

## Slide 55
4. Grafén
Grafén nanopórusok és DNS szekvenálás
A DNS-t elektroforézissel hajtjuk át a nanopóruson,
Az A-T bázisok között 2 db, a G-C bázisok között 3 db hidrogén kötés -> különböző mértékben feszíti szét a pórust -> ionáram mérése a póruson keresztül
Forrás: Videók is!: http://www.ks.uiuc.edu/Research/graphenepores/

## Slide 56
4. Grafén
A jövő fullerén és CNT előállítási technológiája? (érdekesség)
Kiindulás: a grafén mintázása STM litográfiával és CTE-vel
Definiált alakzatok létrehozása grafénból
A 3D-s formák önszerveződő jelleggel kialakulnak (kvantumkémiai modell)
@ I. László, I. Zsoldos, Széchenyi István Egyetem , Győr
(doi: 10.1209/0295-5075/99/63001)

## Slide 57
4. Grafén
A jövő fullerén és CNT előállítási technológiája? (érdekesség)
Egyenlőre elméleti szinten működik (szimulációval validálva)

## Slide 58
Felhasznált és ajánlott irodalom:
Csanády Andrásné, Kálmán Erika, Konczos Géza – Bevezetés a nanoszerkezetű anyagok világába; ELTE Eötvös Kiadó, 2009
Mojzes Imre, Molnár László Milán – NANO Technológia Műegyetemi Kiadó, 2007
Az MTA magyar kutatóinak világszínvonalú eredményei: http://www.nanotechnology.hu/

## Slide 59
Ellenőrző kérdések:
Definiálja a nanoszerkezetű anyagokat és csoportosítsa őket dimenziók (a „nano-kritérium” szabadsági foka) szerint.
Milyen előállítási technológiáit ismeri a a) fulleréneknek, b) szén nanocsöveknek, c) grafénnek? Egyet fejtsen ki bővebben!
Milyen technológiai és alkalmazási szempontból fontos fizikai tulajdonságai vannak a a) fulleréneknek, b) szén nanocsöveknek, c) grafénnek?
Milyen alkalmazási területeit (lehet potenciális is) ismeri a a) fulleréneknek, b) szén nanocsöveknek, c) grafénnek? Egyet fejtsen ki bővebben!